V棱镜折射仪技术要求

- 测量范围：固体 nD  1.30000~1.95000

- 液体 nD  1.30000~1.70000
2、测量精度：5×10-5
3、V棱镜折射率:
固体测量用有  nOD1=1.75  nOD2=1.65   nOD3=1.51

液体测量用有  nOD4=1.51   
4、望远镜放大倍数 5×
5、读数系统放大倍数：25×
6、读数度盘小格值：10′
7、测微尺小格值：0.05′

8、机械读数